2009. december 7-10. Bányász István Teglass sample

3.5 MeV N+ irradiation, beam size: 2x2 mm2 scan step=1 mm for x and y

scratch

2

3

4

1) 1x1016 N+/cm2 . Start-end position (x=7-13, y=106-112),

2) 8x1016 N+/cm2 . Start-end position (x=16-22, y=106-112),

Very high dose implanted at (17,109) step

3) 4x1016 N+/cm2. Start-end position (x=7-13, y=106-112),

4) 2x1016 N+/cm2. Start-end position (x=7-13, y=106-112),